시     방     서

공사명 : AL-CASTING FENCE 제작,설치공사

(02) 4 9 6 - 1 0 0 1

홈페이지 : www.fence.in

1 . 적 용 범 위

1-1) 본 시방서는 AL-CASTING  제작 및 설치에 대한 요령 및 기준을

명시하여 공사 시행에 적용한다.

1-2) 본 시방서에 기재된 사항 중 한국건축협회 표준시방서에 해당하는 부분

은 그에 합당하여야하며 특기 사항은 하기 각항에 준하여 시행한다.

1-3) 본 공사에 사용되는 주.부자재는 K.S품을 사용함을 원칙으로 하고 K.S

품 이외의 제품은 ASTM규정에 준하여 시행한다.

2 . 도 면 제 작

2-1) 본 공사 착수전 TENDER D.W.G을 기준으로 한 SHOP D.W.G을 작업 감

독원의 승인을 득한 후 제작한다.

2-2) 도면작성 요령 및 규격은 감독원과 협의 후 결정하되 시공도면에는 제작

설치에 필요한 사항으로 칫수. 규격 .재료의 접합방법. 부속품 및 관련 연

결 부분의 접속방법등이 명시되어야 한다.

가) 단위 입면도

나) 단면 상세도

다) AL-CASTING 및 부재의 두께

라) 접합 및 긴결

마) 긴결 방법

바) 긴결재의 규격 및 간격

2-3) 재해에 견디어 낼 수 있어야 하며 장시간이 경과 하여도 결점이 발생되

지 않도록 설계 되어야 한다.

3 . 알미늄 합금의 재료

3-1) 알미늄 합금재료는 (KSD 6008) AC2B로 사용한다.

3-2) 재료특성-내식성이 우수하고 인성이 좋다.

3-3) 화학성분 (%)

	Cu	Si	Mg	Fe	Mn	Ti	Al
AC2B	0.25이하	6.5-7.5	0.3~0.45	0.4이하	0.35이하	0.2이하	나머지

3-4) 기계적 성질

	인장강도(8/MM)	연 신 율(%)	브리넬경도(HB)
AC2B	16 이상	3이상	약 55

4 . 표 면 처 리

4-1) AL-CASTING의 표면은 도장전 고압의 SAND BLASTING으로 표면의 탈사는

물론 주조 중 생긴 단층제거 및 도장의 접착성을 높인다.

4-2) 표면도장은 지정색상의 분체도료를 코팅하여 간접식 열간건조한다.

4-3) 분체도장한 도막의 두께는 2.5 이상으로 하며 내충격성. 내마모성. 내산성. 내습성.

내염수성 등이 양호해야한다.

5 . 가공 ,제작

5-1) 제품의 보호 조치에 유의하여 각 공장을 진행하여야 한다.

5-2) 가공은 조립가공 도면에 의하여 가공되어야 하며 정밀하고 가공단면의 요철이나

찌그러짐이 없도록한다.

6 . 부 속 물

6-1) 부속물은 목적을 달성할 수 있게 충분한 강도와 모양을 가져야 하며 K.S 제품 또는

고급품으로 한다.

7 . 설치

7-1) POST 고정을 위하여 뚫은 구멍에는 ANCHOR BOLT로 고정한다.

7-2) 설치된 FRAME이 장시일이 경과하여도 어떠한 결점이 발생하지 않도록 견고하게

설치한다.

7-3) 수평과 수직을 정확히 맞춘 후 최종으로 고정한다.

8 . 보양 및 운반

8-1) 노출부분의 표면에 손상이 가지 않도록 충분히 보양하며 설치나 운반시 손상이

가지 않도록 한다.

8-2) 상처등에 의한 파손이 있을 경우 만족한 만큼 동일 색상으로 현장에서 TOUCH-UP

처리한다.