목 재 휀 스 시 방 서

2010. 06.

동재종합개발 (주)

1. 적용범위

가. 목재휀스 설치공사에 적용한다.

나. 공사 범위 : 목재휀스 공사

다. 이 시방은 목재휀스 공사에 적용하고 부분적으로 시방에 의할 수 없거나 기재         되지 않은 사항 은 현장 감독원과 협의하여 결정한다

2. 재  료

1)  품질일반

(1) 목재는 KS F 1519 및 산림청 임업연구원 고시 제1999-37호(1999.09.13) 제재규         격에 따른다.

(2) 함수율의 조정 : 가압 식 처리방법에서는 목재의 함수율이 약제의 침윤에 크게 영향         을 미치기 때문에 함수율 조정을 5.1.2와 5.1.3과 같이 한다.

(3) 목재함수율 : 목재함수율은 표면만 건조시키는 것이 아니고 평균함수율이 30%이하         가 되도록 한다.

(4) 목재의 수종은 설계된 목재를 사용하여야 한다.

(5) 원자재는 설계서에 기재된 목재수종임을 증명할 수 있도록 표본셈플을 체취하여 건         설기술관리법의 규정에 의해 공인된 국립산림과학원 또는 한국화학시험연구원에 의         뢰하여 그결과 시험성적서를 제출 및 보관하여야 한다.

(6) 완제품 기준으로 변형 및 크렉된 제품을 납품해서는 안 된다.

(7) 목재는 운반, 기공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패, 함수율 증가 등의 품질저          하현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

(8) 목재에 사용되는 보트 및 너트 와샤 등의 긴결재는 융융아연도금한 것이나 스테인          레스강을 사용해야 한다.

3. 시공일반

1) 기초

(1) 기초는 흔들림이 없어야 하며 기초콘크리트가 마감표면에 노출되지 않도록 최종 마          감높이보다 5～10㎝이상 깊게 해야 한다.

(2) 구조체 하단의 지하매리부분은 수분 및 토양생물에 의한 부패를 방지하기 위하여           외부에 별도의 방충 및 방부처리를 해야 한다.

(3) 기초지반은 구조물의 침하를 방지할 수 있도록 충분한 다짐을 해야 한다.

(4) 거푸집용 합판은 KS F 3110, 금속재 거푸집용 판재는 KS F 8006의 규격에 합격            한 것을 사용해야 한다.

2) 목재의 가공 및 제작

(1) 목재의 가공 제작은 원목 →용도별절단(조목)→ 제재 → 건조→대패․모다듬기 →절          단→구멍뚫기→방부처리→양생→검사→출고 의 순으로 시행한다.

(2) 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 하며 건조, 수축, 대패질, 기타 마무          리 여유를 두어 3～5㎜정도 크게 제재해야 한다. 단, 설계도면에 별도로 정한 경우          이를 따른다.

(3) 목재의 보관은 변형, 오염, 손상, 변색, 부패, 습기 등을 방지할 수 있도록 하기 위          해 직접 지면에 접촉하지 않도록 하고 습기 및 직사광선에 직접 노출되지 않는 통          풍이 잘되는 곳에 보관해야 한다.

(4) 목재의 자연건조는 적정한 온도, 습도, 풍속 조건하에서 시행하여 함수율 18～25%          의 기건 상태가 되도록 하며 목재가공 전에 3～6개월 정도 자연 건조된 목재를 사          용해야 한다.

(5) 목재의 건조는 자연건조법과 인공건조법을 사용할 수 있으며, 시공기간, 비용의 경          제성, 목재의 품질을 고려하여 적절한 건조법을 선택해야 한다.

(6) 목재의 마감면은 도면에 의한 목재 대패질 마무리를 하며, 마무리의 정도는 상․중․	하 구분 등급에서 상으로 한다.

대패질 마무리 정도

대패질종별	평 활 도	뒤 틀 림
상	▪광선을 경사지게 비추어서 거스러미 및 대패 자국이 전혀 없는 것	▪뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대를 대어보아 틈이 보이지 않는 것
중	▪거스러미 및 대패자국이 거의 없는것	▪뒤틀림, 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근소하게 나는 것
하	▪다소의 거스러미 및 대패자국은 허용하지만 톱자국이 없는 것	▪대단한 뒤틀림, 휨 및 욱음이 없고 도장 및 기타 마무리에 지장이 없는 것

(7) 목재의 끝부분은 규격에 의한 절단 마무리하여야 하며 갈라짐을 예방하고 신축성을         높이기 위해 목재의 섬유방향으로 각면의 하단부에 할열방지 홈을 줄 수 있다.

3) 목재의 방부

<표> 침윤도, 흡수량 적합기준

사용환경	약 제 명	약제기호	침윤도 적합기	흡수량적합기준
H3	크롬,구리,비소화합물	CCA	변재는 변재부분의 80%이상 심재는 재면으로부터 10㎜부분까지 심재부분의 80%이상	CCA로서 3.5㎏/㎥이상, 10.5㎏/㎥ 이하
	알킬암모늄화합물	AAC		DDAC로서 4.5㎏/㎥이상 또는 DBAC로서 12.0㎏/㎥이상
	구리,알킬암모늄화합물	ACQ		ACQ로서 2.6㎏/㎥이상
	크롬,불화구리,아연화합물	CCFZ		CCFZ로서 6.0㎏/㎥이상,18㎏/㎥이하
		ACC		AAC로서 6㎏/㎥이상,24㎏/㎥이하
	산화크롬,구리화합물
		CCB		CCB로서 6㎏/㎥이상,24㎏/㎥이하
	크롬,구리,붕소화합물
		NCU		구리으로서 유제는 0.8㎏/㎥이상, 유제는 1.0㎏/㎥이상
	나프텐산구리
		NZN		아연으로서 유제는 1.6㎏/㎥이상, 유제는 2.0㎏/㎥이상
	나프텐산아연

(1) 본 공사에 사용되는 원주형 목재는 방부처리된 것을 사용하고, 필요한 경우 별도의         방충 및 발수처리등 지정색 우드스테인으로 도포처리를 시행할 수 있다.

(2) 방부처리한 목재는 사람이나 가축에 해롭지 않고 금속재 등을 녹슬지 않도록 크롬함         유 CCA방부처리 목재는 반드시 양생하여 사용하여야 한다.

(3) 방부처리된 목재가 절단, 대패질 등의 추가가공이 되었을 경우에는 가공부위에 대하         여 방부제를 도포하여 방부성능이 저하되지 않도록 해야 한다.

(4) 목재의 가압식 방부처리방법은 KS F 2219, 방부제의 성능시험방법은 KS M 1701         부속서, 1, 2, 4, 5에 따르며, 별도의 방부방법은 공사시방서에  따른다.

(5) 가공된 목재의 방부처리는 산림청고시(2003-86호) 목재의 방부․방충처리기준 사용환         경의 범주 H3사용환경에 의한, 목재의 가압식 방부처리방법(한국산업규격KS F            2219)에 의하여야 한다.

(6) 목재방부제는 KSM 1701에 규정한 목재 방부제중 CCA-3호 또는 CUAZ(구리․붕소․         아졸화합물계)을 사용하여야 하며, 침윤도는 80%이상 흡수량은 3.5㎏/㎥  또는 2.6          ㎏/㎥이상이어야 한다.

(7) 목재방부제의 침윤도와 흡수량은 산림청고시(2003-86호) 목재의 방부․방충처리기준         에 적합하여야 하며, 국립산림과학원 또는 한국화학시험연구원에 의뢰하여 공인기관         시험성적서를 제출하여야 한다.

(8) 크롬함유된 CCA-3호로 방부처리하여 생산된 목재는 반드시 양생과정을 거쳐야한          다.

4 기둥과 난간 연결

1) 목재와 목재의 직접이음

(1) 이음 및 맞춤의 접촉면은 필요이상의 끝파기, 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한           다.

(2) 목재경간의 기둥은 바닥면과 수직을 이루어야 한다.

(3) 난간기둥이나 난간목재는 이어 쓰지 않아야 한다.

(4) 기둥목재와 난간목재의 연결부위는 스테인리스 등의 녹슬지 않은 재료를 사용 하여          야 하며, 볼트, 너트 부위는 이중비트를 사용 볼트나 너트가 목재 면과 일치하도록          한다.

(5) 목재의 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭맞게 한다.

(6) 이음으로 생긴 거스러미 등의 위험성이 있는 부분은 사포로 매끄럽게 처리한다.

(7) 목재간의 접촉 면적이 넓고 하중이 작은 경우에는 접착제에 의한 이음을 할 수 있          으며 이때 사용되는 접착제는 한국산업규격에 규정된 적정의 재료를 사용해야 한           다.

2) 철물 및 이음재료에 의한 접합

(1) 철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준을 넘지 않도록 하여야 한           다.

(2) 볼트, 너트는 스테인리스 등의 녹슬지 않은 재료로 하며 한국산업규격에 규정된 적          정의 재료를 사용한다.

(3) 연결부위에 못을 사용할 경우, 못은 접합면에 수직으로 박고, 목재면에 못이 삐쳐          나오지 않게 한다.

(4) 목재볼트의 구멍은 볼트지름 보다 3㎜이상 커서는 안된다.

(5) 나사못은 틀어박고 때려 박는 것은 피한다.

(6) 나사 및 볼트간의 연결간격 및 재단부에서의 거리는 설계도서에 의한다.

(7) 접합부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 이중비트 가공을 하여야 하           고, 불가피할 경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

5. 설치

1) 설치위치는 설계도면에 따르며 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

2) 설치 시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림이 없이 직선이어야 한다.

3) 목재기둥은 지표면에서 수직으로 하여야I 하며, 베이스플레이트를 사용해야할 경우,         녹슬지 않도록 스테인레스 볼트를 사용한다.

4) 목재기둥을 콘크리트 바닥에 매립할 경우 지표면과 접하는 부위에 실리콘으로 틈새를        막아야 한다.

5) 기초콘크리트의 품질 및 시공은 설계도서에 따른다.

6. 도장 및 마무리

1) 목재경간을 설치한 후 난간기둥의 상부면의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가         있는 부분은 둥그렇게 모를 따고 그라인더나 연마지(샌드페이퍼 #120～240)으로 닦        아내고 #240연마지로 마무리한다.

2) 방부처리목재의 보호를 위하여 지정색의 우드스테인 도포처리를 할 수 있 다.

3) 우드스테인을 도포처리 할 경우, 볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재                  료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트나 너트 캡에 묻히지 않도록 한다.

4) 목재에 균열이 발생했을 경우에는 동일 성분과 색채를 가진 톱밥이나 퍼티로 충            진하고 표면을 평활하게 다듬어야 한다.  단, 균열의 정도가 심할 경우에는 공사            감독자의 지시에 따라 교체하여야 한다.

5) 공사중에 손상의 우려가 있거나 보호가 필요한 부분은 토분먹임, 종이붙이기, 널       대기 등의 적당한 방법으로 보양한다.

6) 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 보양을 해야 하며, 필요한 경우 줄      을 치거나 경고안내판을 설치해야I 한다.

7) 화재 및 폭발 등의 안전사고를 방지하기 위해 도장재와 용재, 기타 인화성재료는       취급에 주의를 해야 하며, 청결한 상 상태에서 작업이 되도록 해야 한다.

8) 기온이 5℃이하, 습도 85℃이상, 혹서기, 강우시에는 우드스테인 도장을 해서           는 안되며, 말고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.