슈퍼스틱 조립식 울타리 시방서

동 재 종 합 개 발 주 식 회 사

(02) 4 9 6 - 1 0 0 1

홈페이지 : www.fence.in

슈퍼스틱 조립식 울타리 시방서

1. 개     요

슈퍼스틱 조립식 울타리는 외관이 수려하며 부식이 전혀없는 PET-G

재질의 내부에 구조용 아연도 각관(KS D 3566, KS D 3568)금속을

보강하고 외부에 노출되지 않게 안전히 피복을 입히므로 녹발생이

전혀 없는 반 영구적인 아름다움을 간직할 수 있는 슈퍼스틱 조립식

울타리 제품입니다.

2. 슈퍼스틱 조립담장 및 난간

2-1 주주,주주심 횡대 및 횡대심

가. 주주 및 주주심 횡대는 KS M 3006, KS M ISO 178, KS M 3016,                     KS M ISO 75-2, KS M 3055의 규정에 적합한 재질을 사용한다.

나. 주주심 및 횡대심은 KS D 3566,KS D 3568에 부합되는 제품으로 응용아연              도금 처리하여 사용한다.

다. 주주와 패널의 PET-G 뚜께는 1.5mm이상 이어야 한다.

라. 연결 브라켓트의 두께는 3mm이상 이어야 한다.

2-2 종대 및 종대덮게

KS M 3006, KS M ISO 178, KS M 3016, KS M ISO 75-2, KS M 3055의

규정에 적합한 재질을 사용하여 치수 및 두께는 설계도에 따른다.

2-3 주주 및 종대의 캡(연결부속자재)

KS M 3006, KS M ISO 178, KS M 3016, KS M ISO 75-2, KS M 3055의

규정에 적합한 재질을 사용하여 치수 및 두께는 설계도에 따른다.

2-4 볼트, 너트, 기타 부속품

볼트, 너트, 와셔는 KS B 1002, KS B 1036-78의 규정에 따르며, 기타 부속품의

재질은 KS D 3053에 적합한 것이어야 한다.

2-5 제 작

가. 패널의 형태, 길이 및 단면은 도면과 맞아야 하며, 표준도와 일치하도록

정확하게 절단 및 조립하여야 한다.

나. 모든 자재는 소정의 치수에 맞아야 하며, 요철 및 파손이 없어야 한다.

다. 절단, 천공, 용접 취부작업 중 재료에 균열이 발생하여선 안 된다.

라. 드릴작업은 정확한 위치에 뚫어야 하며 허용오차는 0.2mm이내어야 한다.

마. 모든 제품은 어떤 현장에서든 간단한 조립만으로 시공이 가능하도록 제작

생산한다.

3. 설 치 방 법

가. 시공전 기둥 설치점을 정하고 수평을 측량(레벨)하여야 한다.

(기둥중심에서 다음 기둥중심까지 2,100mm)

나. 옹벽위에 헤머드릴로 앙카볼트 구멍을 뚫는다.

(옹벽설치가 안 된 곳은 독립기초를 설치한다.)

다. 독립기초는 최소한 가로300mm ☓ 세로300mm ☓ 깊이400mm로

터파기를 한 다음 터파기 한 곳에 기초 1:2:4의 콘크리트를 채운다.

라. 기둥을 세우고 수직을 정확히 본다.

마. 슈퍼스틱 경간에 강도가 강한 PET-G 합성수지 브라켙을 끼워 수평을

유지시키며 핸드드릴로 P.C 볼트를 채워 조립 후 PET-G 단추를 닫는다.

4. 특     징

가. 부식으로부터의 자유를 선언한 담장으로서 한번 설치시 APT 철거시까지

완벽한 부식방지 제품임.

나. 조립식 건식 공법으로 용접이 없는 간단한 조립으로 시공가능.

다. 간단한 조립방식으로 시공기간의 단축 (공기단축)

라. 기본소재의 고품질로 담장을 고급화 시켰으며, 경쟁력도 뛰어남.

마. 제품의 재활용 가능.

바. 하자율 1% 미만의 고강도 유지.

동 재 종 합 개 발 (주)